SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6

ST-03

##### Spis treści

1. WSTĘP	35

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej	35

1.2. Określenia podstawowe	35

1.3. Zakres robót objętych ST	35

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót	35

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	35

2.1. Podstawowe materiały do wbudowania	35

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów izolacyjnych	36

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	36

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	36

4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów	36

4.2. Wymagania dotyczące transportu	37

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	37

5.1	Ogólne warunki wykonania robót	37

5.2	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian fundamentowych – od zewnątrz (w etapie I)	37

5.3	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian w piwnicy – od wewnątrz (w etapie IIa i IIb)	38

5.4	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian w piwnicy i płyty fundamentowej – od wewnątrz (w etapie IIb)	38

5.5	Iniekcja ścian piwnic (w etapie IIb)	38

6. KONTROLA JAKOŚCI	39

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	39

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót	39

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego	39

8. ODBIÓR ROBÓT	40

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych	40

8.2. Odbiory międzyoperacyjne	40

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	40

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	41

10.1. Normy	41

10.2. Inne	41

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót izolacyjnych podczas realizacji zadania: „Remont drenażu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic oraz remont ścian piwnic”, Wrocław, ul. Dolnobrzeska 24-30.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową.

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed wilgocią:

- Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.

- Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.

- Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią.

## Zakres robót objętych ST

Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych ścian piwnicznych i płyty fundamentowej budynku.

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

## Podstawowe materiały do wbudowania

- emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)

- masa naprawczo-uszczelniająca bitumiczna, rozpuszczalnikowa weber.tec 911 (Plastikol 1)

- masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex 10

- masa żywiczna Superflex 40 S

- membrana kubełkowa

- mikrozaprawa uszczelniająca Superflex D2

- Płyta z polistyrenu ekstrudowanego

- preparat gruntujący weber.tec 902 (Plastikol 4 V)

- siatka zbrojąca polipropylenowa

- sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial

- szpachlówka uszczelniająca weber.tec 933 (Deitermann HKS)

- Taśma elastyczna z PVC laminowana włókniną poliestrową weber.tec Superflex B 400 (stara nazwa Superflex B 400 ) rolka 30 m szary

- zaprawa naprawcza PCC weber.rep 756 (Cerinol FM)

- żywica epoksydowa do gruntowania weber.prim 807 (Eurolan FK 28)

- krem iniekcyjny weber.tec 946

- paker iniekcyjny

- zaprawa do zasklepiania otworów

Wymienione wyżej przykładowe materiały mogą zostać zastąpione przez inne równoważne, po uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

## Warunki przyjęcia na budowę materiałów izolacyjnych

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- są właściwie oznakowane i opakowane

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST-0 - „Wymagania ogólne” i w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.

- Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

- Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

- Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

- Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

- Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- Izolację termiczną - płyty z polistyrenu ekstrudowanego przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

## Wymagania dotyczące transportu

- Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.

- Materiały wchodzące w skład systemu izolacji termicznych należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.

- Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

- Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery.

- Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.

Lokalizacja poszczególnych izolacji zgodnie z pkt. 2.1 niniejszej STB.

## Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian fundamentowych – od zewnątrz (w etapie I)

- Izolacje wodochronne należy układać:

- podczas bezdeszczowej pogody

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne

- przy temperaturze powyżej 5 ºC przy użyciu materiałów bitumicznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania

- Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona, zatarta na ostro.

- Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne, maksymalnie 6%.

- Ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy większe niż 3-4 mm należy wypełnić zaprawą naprawczą z Eurolanu – HL lub gotową zaprawą DEITERMANN HKS, Cerinol FM.

- Należy uszczelnić/ wypełnić otwory po ściągach szalunkowych oraz zabezpieczyć przejścia rurowe, przy pomocy zaprawy z mikrowłóknami DEITERMANN HKS.

- Na styku płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową wykonać fasety (wyoblenia), również przy pomocy zaprawy DEITERMANN HKS.

- W miejscach występowania szczelin dylatacyjnych uszczelnienie należy wykonać taśmą izolacyjną na bazie kauczuku, stosując Superflex B 240 lub Superflex B 400:

- podłoże i taśmę dylatacyjną należy nasączyć materiałem gruntującym Eurolan FK 28

- klejenie brzegów taśmy – na naniesionym w postaci szpachli Superflex 40 S (wysokoplastyczna żywica epoksydowa)

- powierzchnię taśmy po ok. 30-60 min. posypać drobnym piaskiem kwarcowym o frakcji (0,4-0,8 mm)

- następnego dnia usunąć nadmiar piasku i pokryć taśmę materiałem bitumicznym Superflex 10

- w miejscach występowania szczeliny dylatacyjnej należy wykonać dodatkowe uszczelnienie przez zastosowanie kitu poliuretanowego PU K 25 wraz ze sznurem

- Minimalna grubość zasadniczej izolacji powłokowej powinna wynosić 4 mm.

- Wykonanie izolacji powłokowej zasadniczej:

- zagruntować podłoże gruntem bitumicznym Eurolan-3K rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:10, nanosząc powłokę szczotką lub szerokim pędzlem i odczekując, aż preparat gruntujący wyschnie

- nałożyć elastyczną izolację bitumiczną Superflex-10 przynajmniej w dwóch przejściach

- drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym

- w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) należy zatopić wkładkę zbrojącą weber.sys 981

- po pełnym związaniu i wyschnięciu masy Superflex-10 można przystąpić do przyklejania płyt termoizolacyjnych

- Płyty ze styropianu ekstrudowanego przykleić do zaizolowanych ścian również za pomocą Superflex-10.

- Izolację zabezpieczyć matą drenażową (folią kubełkową) od dolnego poziomu płyty fundamentowej do poziomu gruntu.

## Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian w piwnicy – od wewnątrz (w etapie IIa i IIb)

Spoiny naprawić stosując szpachlówkę uszczelniającą weber.tec 933/DEITERMANN HKS. Następnie należy uszczelnić styk ściany z płytą fundamentową za pomocą zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN HKS oraz wykonać fasetę również za pomocą zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN HKS. Kolejna warstwa to izolacja wannowa ze szlamu weber.tec Superflex D2.

## Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian w piwnicy i płyty fundamentowej – od wewnątrz (w etapie IIb)

Należy przygotować podłoże aby było nośne, czyste, wolne od luźnych cząsteczek, może być suche lub matowo wilgotne. Podłoże należy matowo zwilżyć. Przed nałożeniem zaprawy weber.tec 842/Superflex D1 należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie zaprawą weber.tec 933/DEITERMANN HKS. Połączenia dylatacyjne należy uszczelnić za pomocą taśm SUPERFLEX AB 75, SUPERFLEX AB 150 przyklejanych zaprawą weber.tec 842/Superflex D1. Uszczelnienie należy wykonać w trzech cyklach roboczych, za każdym razem pokrywając całą izolowaną powierzchnię. Przygotowaną zaprawę nanosić intensywnie i na całej powierzchni (ok. 1,5 kg/m2), pozostałe dwie warstwy nanieść, gdy poprzednie powłoki już związały. W celu uniknięcia powstania naprężeń w czasie wysychania powłoki nie należy przekraczać normatywnego zużycia wynoszącego 1,5 kg/m2 na jeden proces roboczy.

## Iniekcja ścian piwnic (w etapie IIb)

Wykonać otwory w murze przeznaczone do wprowadzenia kremu iniekcyjnego weber.tec 946. Otwory o średnicy 16 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem ściany wynosiła 5 cm, pod kątem do 45º. Należy zadbać, aby otwór przecinał przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Przy wykonywaniu iniekcji w narożnikach ścian zaleca się wykonanie iniekcji dwustronnej. Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopień przesiąknięcia wilgocią > 75%) zaleca się wykonać iniekcję dwurzędową. Otwory należy wówczas wiercić z przesunięciem o połowę ich osiowego rozstawu, a odległość między rzędami nawiertów nie może przekraczać 8 cm. Otwory, po ich wywierceniu, oczyścić przez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod ciśnieniem. Otwory należy napełniać kremem iniekcyjnym weber.tec 946 w kierunku od końca nawiertu.

# KONTROLA JAKOŚCI

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

## Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Badania w zakresie materiałów izolacyjnych powinny być zgodne z Aprobatami Technicznymi poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W zakresie materiałów do izolacji termicznej w szczególności powinna być oceniana równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie, wymiary i kształty płyt, wilgotność i nasiąkliwość, naprężenia ściskające płyt, klasyfikacja ogniowa.

Kontroli podczas robót izolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: prawidłowość napraw podłoża, prawidłowość wykonania masy gruntującej (jeżeli jest potrzebna), prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej, prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych.

Kontrola robót dachowych powinna obejmować następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie podłoża

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.

- Sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wykonania gruntowania podłoża

- Badanie prawidłowości wykonania i dokładności hydroizolacji powłokowej

- Badanie prawidłowości wykonania termoizolacji

- Badanie prawidłowości ułożenia maty drenującej (folii kubełkowej)

- Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót

- Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.

## Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych

Odbiór izolacji powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych

- po przygotowaniu podkładu pod izolację

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie jakości materiałów

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

## Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- położenie każdej warstwy izolacji

- ciągłość warstw

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, według warunków Umowy.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego

- dokumentacja techniczna

- normy

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

## Normy

- PN-69/B-10260		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN- 82/6733-01		Emulsja asfaltowa do gruntowania

- PN-B-24625:1998		Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na

gorąco

- PN-EN 13164:2003	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

## Inne

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcje montażu wybranych producentów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.